仪器设备开放共享：校级公共实验平台仪器设备推介

离子束溅射沉积

一、仪器简介

离子束溅射沉积已完成安装、调试，并纳入湖南大学大型仪器共享平台，可预约使用。该仪器主要可以制备高致密性、高均匀性，高附着力的优质薄膜，目前主要可以镀的材料为：银、铜、铬、铝，氧化硅。样品台台面直径：≥110mm，可安装直径为4英寸样品一片，并向下兼容；可通过此设备研发新型功能材料薄膜，可满足光学超材料、微纳力学结构、MEMS器件，生物医学的新材料薄膜研究。

图1离子束溅射沉积系统实物图

图2离子束溅射沉积系统组成结构示意图

主要参数：

离子源能量：100-800 eV

离子源束流：50-85 mA

靶材：Ag, Cu, Al, Cr, SiO2等

样品台加热温控范围：25-400 ℃

二、安装地点

“两山一湖”国家重点实验室一楼

三、预约方式

通过“湖南大学大型仪器设备共享平台”http://sbgx.hnu.edu.cn/网上注册、预约使用。

四、联系人

刘卿（qingliu1@hnu.edu.cn；18684869369）

五、收费标准

| 项目 | 校内 | 校外 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al, Cu,Ag, Cr,SiO2 | 604元/小时 | 1200元/小时 | 1.不同材料的镀膜价格略有差异 2.镀膜速度根据工艺参数可调：3-10 nm/min |